聚玻大课堂 | 微晶玻璃系列三：微晶玻璃的“修炼秘籍”

微晶玻璃的制造工艺是其性能优异的关键，主要包括原料选择、熔化、成型、热处理和后处理等步骤。以下是微晶玻璃制造工艺的详细说明：

1. 原料选择

主要成分：

基础玻璃形成剂：二氧化硅（SiO₂）、氧化铝（Al₂O₃）。

助熔剂：氧化钠（Na₂O）、氧化钾（K₂O）。

成核剂：二氧化钛（TiO₂）、氧化锆（ZrO₂）。

其他添加剂：氧化锂（Li₂O）、氧化镁（MgO）、氧化钙（CaO）等，用于调节性能。

原料配比：根据目标性能（如强度、耐热性、透明度）精确配比。

2. 熔化

熔化设备：使用高温熔炉。

熔化温度：通常在1500°C至1600°C之间。

熔化过程：

将原料混合后放入熔炉中加热，形成均匀的玻璃液。

熔化过程中需搅拌，以确保成分均匀。

3. 成型

成型方法：

压制：将玻璃液压入模具中，适用于制造平板或简单形状。

吹制：用于制造中空或复杂形状的制品。

拉制：用于制造纤维或薄片。

冷却：成型后快速冷却至室温，形成基础玻璃。

4. 热处理（核化与晶化）

热处理是微晶玻璃制造的核心步骤，通过控制温度和时间，使玻璃内部析出微小晶体。

（1）核化

目的：在玻璃中形成晶核，为晶体生长提供起点。

温度：通常在600°C至800°C之间。

时间：几十分钟至数小时。

成核剂作用：添加成核剂（如TiO₂、ZrO₂）可促进晶核形成。

（2）晶化

目的：使晶核生长成微小晶体，形成微晶结构。

温度：通常在800°C至1200°C之间。

时间：几小时至数十小时。

晶体类型：根据成分不同，可能形成β-石英、β-锂辉石等晶体。

5. 后处理

切割与抛光：根据需求对微晶玻璃进行切割、打磨和抛光，使其达到所需的尺寸和表面光洁度。

涂层：在某些应用中，需对微晶玻璃表面进行涂层处理，以增强其性能（如抗反射、耐磨）。

检测：通过X射线衍射、电子显微镜等手段检测微晶玻璃的晶体结构和性能。

6. 工艺特点

精确控制：热处理过程需要精确控制温度和时间，以确保晶体的大小和分布均匀。

多样化：通过调整成分和工艺参数，可以制造出具有不同性能的微晶玻璃。

高成本：由于工艺复杂，微晶玻璃的制造成本较高。

7. 工艺优化方向

绿色制造：改进工艺，减少能耗和污染。

自动化：引入自动化设备，提高生产效率和一致性。

新材料开发：通过添加新型成核剂或调整成分，开发性能更优的微晶玻璃。