新国标与GB 11614-2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——增加了虹彩定义

——分类更改为分类与分级

——按外观质量分为合格品、一等品、优等品三级更改为普通级和优质加工级两级

——更改了厚度偏差和厚薄差

——更改了点状缺陷最小值和允许个数

——更改了光学变形的要求

——更改了本体着色平板玻璃的透射比偏差和颜色均匀性的要求

——增加了虹彩的要求、检验方法和判定规则

今天我们主要来具体了解一下虹彩

什么是虹彩

虹彩是指不同厚度的浮法玻璃经过规定时间的加热和冷却处理后，在玻璃下表面（成型时与锡液接触的表面）目视观察呈现光干涉色。

虹彩的产生机理

由于玻璃下表面所吸收的 SnO2含量比较高，这种玻璃在600℃温度下进行钢化或热弯处理时，容易使表面层中的氧化亚锡将部分吸收空气中的氧而转变成为氧化锡，使得在玻璃表面层中增加了若干离子半径较大的氧离子，从而容易在局部发生体积膨胀效应而产生了微观皱纹，在光的照射下产生光的干涉现象就是虹彩。

浮法玻璃下表层的渗锡是浮法玻璃产生虹彩现象的重要原因。

由于玻璃虹彩发生在玻璃下表面，一般认为是锡液中氧气含量升高，使锡液中产生大量的2价锡离子（Sn2+），这些2价锡离子以氧化物的形式渗入到玻璃中，当玻璃钢化时，2价锡离子被氧化成4价锡离子，从而使玻璃表面产生微皱纹而产生虹彩。

玻璃表面渗锡的原因

一般认为，渗锡主要是由于锡槽中氧气及其他杂质的存在引起的。

由于锡槽中存在空气渗漏，导致氧的存在，部分锡被氧化成Sn2+，由于Sn2+比Sn4+扩散系数大，Sn2+容易被玻璃中的 K+，Na+等相互交换因此更容易渗入到玻璃中，渗入到玻璃中的Sn2+ 能够很容易被其中的Fe3+氧化成Sn4+；由于锡槽中的还原气氛，部分溶解在锡液中的 H会渗入到玻璃表面将玻璃表面存在的部分 Sn或Fe3还原成Sn2或Fe?；在过程中相互作用，而且是在锡槽的高温区（大于 800C）进行的；最终导致玻璃的表面多为Sn2而深层多为 Sn。而在锡槽的低温区（800C以下）及玻璃退火过程中，部分渗入玻璃体较深部位的 Sn会向玻璃表面移动，使得玻璃表面（特别是下表面）的 Sn2进一步增多。

在成形过程中，渗锡总量取决于扩散系数接触时间、温度玻璃成分和收缩比，尤其是锡槽空间的锡量，一般来说，扩散系统与温度成正比，与玻璃粘度成反比，而粘度取决于玻璃成分和温度。就虹彩形成的机理来看，虹彩主要由SnO转变为SnO2引起，因此，解决“虹彩”的最好办法就是减少SnO的渗量和使Sn0在高温下（600C以上）就转化成SnO2以防止在钢化时玻璃下表面SnO氧化成SnO2引起结构变化，形成“虹彩”。

解决“虹彩”应采取如下措施：

- 提高保护气体纯度减少含氧量

- 加强锡槽密封

- 调整玻璃成分

- 在锡槽出口喷SnO2 气体

玻璃钢化时出现的“虹彩”现象主要是由于玻璃表面的SnO转化成SnO2起通过对渗锡机理研究表明，只要加强了保护气体纯度，适当改变玻璃成分，调整芒硝含量，降低硫污染，加强锡槽密封和在过渡台喷SnO2气体就可以减轻钢化过程中虹彩现象。

虹彩的检验方法

试验设备：使用平板玻璃虹彩检验装置：热处理炉、温度控制器、计时器、退火降温箱、虹彩观察箱。

试验室环境温度：5℃~40℃。

试样尺寸及数量：在待测的玻璃产品中任意抽取1片，在其四边或四角任意裁取试样，尺寸为100mmx100mm，数量4片。

试验步骤：

1、用千分尺测量出试样厚度，按下表确定热处理时间

2、在热处理炉的温度达到730℃±5℃且稳定后，将试样下表面（锡面）朝上，水平放入热处理炉

3、达到热处理时间时将试样取出，放入退火降温箱冷却

- 将冷却后的试样放入虹彩检验观察箱观察并记录有无虹彩情况

虹彩检验的要求主要针对优质加工玻璃，提高隐形质量缺陷的控制要求，要求相关检验后不出现虹彩现象，提高深加工玻璃质量。

结语

就建筑玻璃来说，建筑玻璃的质量提升，玻璃原片（平板玻璃）是关键。通过《平板玻璃》标准的修订，能够进一步遏制‘符合标准要求’而‘达不到实际应用需求’的现象，比如因玻璃杂质、玻璃厚度均匀性、玻璃彩虹、玻璃色差等问题带来的钢化玻璃自爆、钢化应力的不均匀性、玻璃影像变形、玻璃彩虹斑及玻璃颜色均匀性等问题。因此该标准的修订和实施，无论是对玻璃深加工企业还是使用方，都是非常有意义的。