浅谈玻璃物理钢化及冷却生产工艺

玻璃钢化的方法主要有物理钢化和化学钢化，前期我们详细了解了化学钢化的工艺原理，今天小编就和大家来聊聊物理钢化。

玻璃物理钢化的一般原理是：将原片玻璃在钢化炉的加热装置中加热到一定温度(该温度应低于玻璃软化温度），使玻璃本身的内应力被消除，然后将其迅速送入冷却装置中急速、均匀冷却。因为玻璃的导热系数小，所以在此过程中，玻璃的内层和表层将产生很大的温度梯度，即由于玻璃内部的温度梯度的存在，玻璃在冷却过程中表面的温度低于其中心处的温度。当玻璃表面的温度快速降低时，表面收缩而成压应力(外应力) 状态，此时随着玻璃整体温度的降低，其中心继续收缩，呈张应力(内应力) 状态。随着玻璃内部的温度梯度消失，其表面会获得相当大的均匀分布的压应力层，并且玻璃的张应力与压应力会达到平衡，从而使钢化玻璃具有很高的抵抗外界冲击的机械强度、较好的热稳定性能及其它各种安全性能。

对于玻璃的钢化质量，即表面应力层的形成以及应力层的均匀程度，主要由加热工艺和冷却工艺两部分来完成。这两个工艺过程都是在钢化炉中进行的，既密不可分，又相互有区别。

玻璃的“冷却工艺”作为钢化工艺过程中的一个重要部分，工艺要点是：

- 将均匀加热完成的玻璃自加热装置引至冷却装置的途中，必须排除一切引起不均匀冷却的因素及尽量减少其温度的降低。

- 送入冷却装置后，应将空气均匀、迅速地喷吹到玻璃的上下两个表面，使玻璃表面迅速冷却。这一冷却速度取决于玻璃厚度及玻璃颜色、材质等。

- 在整个冷却的过程中，应尽量保持玻璃板各部分的温度均匀，使之获得均匀分布的应力，并保持板面平整，以提高整个板面钢化的效果。

- 4、气体通道应洁净，在冷却的过程巾不产生影响外观质量的污迹。

一般来说冷却强度越高，那么玻璃强度越大，物理钢化方法很多，按冷却介质来分，可分为: 气体介质钢化法、液体介质钢化法、微粒钢化法、雾钢化法等。本文主要介绍气体介质钢化法和液体介质钢化法。

气体介质钢化法

气体介质钢化法主要即风冷钢化。所谓风冷钢化法就是将玻璃加热至接近玻璃的软化温度(650~700℃)，然后对其两侧同时吹以空气使其迅速冷却，以增加玻璃的机械强度和热稳定性的生产方法。

在物理钢化玻璃生产工艺过程中的冷却阶段，空气通常被认为是最理想的冷却介质，主要是因为：

- 介质容易获得且成本低。

- 冷却过程中容易使玻璃板的各个部位获得均等的冷却机会。

- 冷却过程中吹到玻璃表面的风的压力和速度比较容易调节。

- 4、冷却过程中可以保持玻璃表面的洁净。

风冷钢化的优缺点:风冷钢化的优点是成本较低，产量较大，具有较高的机械强度、耐热冲击性(最大平安工作温度可达287.78℃)和较高的耐热梯度(能经受 204.44℃)，而且风冷钢化玻璃除能增强机械强度外，在破碎时能形成小碎片，可减轻对人体的伤害。但是对玻璃的厚度和形状有一定的要求(所钢化的玻璃最小厚度一般在3mm左右)，而且冷却速度慢，能耗高，对于厚度小于3mm的薄玻璃，钢化过程中还存在玻璃变形的问题无法在光学质量要求较高的领域应用。

适用范围：多用在建筑、汽车、家电、太阳能等行业。

液体介质钢化法

液体介质钢化法，即液冷法。所谓液冷法就是将玻璃加热到接近软化点后，放人盛满液体的急冷槽进展钢化。此时作为冷却介质可以采用盐水，如硝酸钾、亚硝酸钾、硝酸钠、亚硝酸钠等的混合盐水。此外，还可以采用矿物油作为冷却介质，当然也可以向矿物油中参加甲苯或四氯化碳等添加剂。一些特制的淬冷油及硅酮油等也可以使用。

液体介质钢化法的优缺点: 用液体介质钢化法，由于水的比热较大，气化热高，因此用量大为减少，可以降低能耗和成本从，而且冷却速度快，变形较小。但由于在冷却时是玻璃受热后插入液体介质中,因此对于面积较大的玻璃板来说容易受热不均而影响质量和成品率。

适用范围： 主要适用于小规格薄玻璃及超薄玻璃的钢化，如眼镜玻璃、液晶显示玻璃，光学仪器仪表用玻璃等。