浮法玻璃流道唇砖引起气泡的原因及解决措施

浮法玻璃流道流槽是衔接熔窑和锡槽的重要部位，是玻璃液从熔窑冷却部流向锡槽的咽喉要道。熔融的玻璃液经过流道、流槽进入锡槽，在锡槽中成形后由过渡辊台进入退火窑。在这一过程中，玻璃液(板)要与闸板、唇砖、锡液等直接接触，同时玻璃质量与锡槽底砖等也密切相关，很容易形成与之相关的缺陷。每天有数百吨1100℃左右的玻璃液通过流槽，对流槽砖造成冲刷和侵蚀。流槽砖主要包括侧壁槽砖和唇砖，由于唇砖在此处受到玻璃液流的直接冲击，被玻璃液侵蚀更快一些。一旦唇砖被侵蚀严重，就会直接导致玻璃板面上出现线道、玻筋、气泡等缺陷，严重影响玻璃的质量和产量。

根据图中气泡的位置、形状和大小，初步判断该气泡为槽底泡。气泡的出现与降拉引量有直接关系，可能是高温区槽底砖缝在降拉引量过程中出现了变化，玻璃液温度打破了原先砖缝的平衡，砖缝中锡液或顺砖缝流向槽底钢板，将槽底砖残留水分蒸发逸出的气体挤出，随着气体的上升造成下表面出现槽底泡。

槽底泡的解决有升温排泡法和降温抑制法。

升温排泡法是先升高槽底温度，让残留气体尽快排出来，再把温度降回去。但升温排泡的方法主要是考虑升温后锡液可能会渗漏到槽底砖底部，风险较大，如果温度超过150渗漏的锡液和钢板还会形成锡铁合金，对锡槽结构造成影响。

降温抑制法主要采取了以下几项措施：拉引量不再变动，保持熔窑温度的稳定；增加槽底高温区域风量，降低高温区槽底温度，槽底风机打开送风到高温区域，架设临时风机和压缩空气冷却左侧位置，进一步降低高温区域槽底温度。但采取一系列措施后，气泡形状、大小、位置、数量没有任何变化。

气泡来源分析

以上一系列对于锡槽的冷却措施没有起到减少气泡的效果，经过分析得出结论：产生气泡的原因可能不在锡槽。为此，首先继续检查，若有气泡从上游下来，进一步打开唇砖下的密封砖，检查唇砖，发现唇砖有裂缝，在裂缝处有凉玻璃，如图3所示。经过用钩子清理和后续验证，确定产生气泡的原因为：唇砖裂缝造成。

唇砖气泡是常见的一类成形气泡。据资料介绍，唇砖的磨损、侵蚀、开裂以及唇砖缺陷所形成的玻璃气泡，也位于玻璃板下表面，一般为沿玻璃拉引方向的气泡带，在玻璃板横向位置也相对固定，通过调整板宽和原板在锡槽中的位置后气泡带的位置一般不会变化。气泡有大有小，直径一般为0.05～0.5mm。气泡有的开口，有的闭口，多为闭口。

开口气泡主要原因是当唇砖出现较大裂缝时，会有玻璃液从裂缝渗入，慢慢下流，这里温度低，玻璃液的流量又小，只有当达到一定量才滴落下来，滴落的玻璃可能还裹入锡槽气体形成气泡；冷热玻璃相会引起玻璃中气体溶解度变化，也会析出气体形成气泡。滴落的凉玻璃在正常玻璃板根的后部，在由玻璃板带出时黏附在玻璃板的下表面，形成下表面开口气泡。

气泡的解决

唇砖裂缝已经影响到玻璃板面质量，气泡、波筋的产生与之有直接关系。为了确保玻璃质量的稳定，最好的办法是尽快更换唇砖。但如果暂时没有备用的唇砖，可以采取应急措施以控制气泡的产生。

（1）流道降温

逐步将流道温度降低3~10℃。该项措施实施后，玻璃质量时好时坏，气泡还是会断断续续地出现，出现时持续时间2～14h。

（2）制作水包封堵唇砖裂缝

流道降温不能完全解决问题，只能从源头上杜绝气泡来源。在更换唇砖条件不成熟的条件下，考虑能不能将裂缝堵上，因此设计一个堵缝的水包，如下图所示。将图4中部位标注5的堵头尖头插入唇砖裂缝中。该措施实施后，直至更换新的唇砖，玻璃气泡没有再出现。

结语

成形气泡是浮法玻璃成形过程中的缺陷。通过对浮法玻璃生产中气泡来源地分析，在没有备用唇砖更换的情况下，采取了制作特殊设计的水包，将唇砖裂缝堵上，避免玻璃液从裂缝中通过，使气泡不再产生，在更换唇砖前的一段时间里保证正常生产，减少了对玻璃质量和产量的影响。