物理钢化玻璃白雾的形成控制及应用

物理钢化玻璃由最初的钳夹式垂直钢化过渡到卧式水平钢化，有效地解决了垂直钢化钳夹印问题，同时借助高比热容的陶瓷辊来搭载、传输和加热钢化玻璃，为批量生产物理钢化玻璃提供了有效保障。然而，陶瓷辊能够传输钢化玻璃，必然是陶瓷辊和钢化玻璃表面存在相对摩擦力，尤其是不同玻璃板面受热时产生弯曲度、局部受力明显、陶瓷辊粗糙等情况下，玻璃表面会出现白雾状物，这种情况称作钢化白雾，会影响玻璃的视觉效果和美观度。

钢化白雾产生原理

在钢化过程中，玻璃片在传送机辊道上是水平传动的，见图1所示。传动的力来自玻璃和传动辊道间的摩擦力，陶瓷辊表面的灰尘、玻璃下表面的微小颗粒或粗糙的陶瓷辊表面与玻璃表面摩擦出现白雾。玻璃受热不均时的弯曲会加剧这一现象的出现，尤其是在钢化加热炉中玻璃由于上下表面的受热产生形变，玻璃局部与加热炉的陶瓷辊接触，使得局部摩擦力增大，出现比其他位置明显的白雾。

钢化白雾影响因素

1、 陶瓷辑的表面质量

石英陶瓷辊道为实心圆柱体辊子，两端配有钢轴头及滚动轴承，其中一头还有用于传动的传动轮。由于玻璃在高温加热软化后仍然要与石英陶瓷辊道接触，为了保证玻璃的平整度和表面质量不受影响，对辊子的几何尺寸、形状、位置公差、直径偏差、直线度、径向跳动及轴承回转中心的同轴度等都提出了很高的要求。尤其是辊子的表面粗糙度，更是石英陶瓷辊道一项重要的技术指标。可以通过粗糙度检测仪进行检测，国内外的产品均将这项指标控制在Ra<2.0um。

钢化炉的陶瓷辊粗糙多灰或者玻璃下表面微小颗粒多是产生白雾的根本原因。通过对使用10年的陶瓷辊表面观察和收集业内资料查证，石英陶瓷辊在使用5～10年的时间里会出现外表面釉层脱落的情况。

影响陶瓷辊质量的因素主要有：（1）辊子原料不纯，含有杂质，表面较为粗糙，会影响辊子的使用性能。特别是辊子的热态性能。特别是辊子的热态性能不稳定，在高热状态下辊子表面产生许多凹凸不平的斑点，从而影响了钢化玻璃的表面质量。（2）表面质量差的陶瓷辊表面硬度低、显气孔率高、光洁度稍差，用放大镜观察，可明显发现辊子表面存在许多小凹坑，进而影响到钢化玻璃的表面质量。（3）浮法和深加工使用的陶瓷辊会通过通入适量的二氧化硫进行辊道的润滑，降低摩擦力从而改善玻璃的表面质量。

2、玻璃在加热炉内的平直度

玻璃在加热炉内，玻璃的上下表面吸热后会呈现不同的弯曲状态，玻璃的局部受热不均也会使玻璃呈现不同的弯曲状态，同时也受到玻璃规格形状的影响。综合以上因素，加热会使玻璃在加热炉内产生变形和局部受力情况。

（1）玻璃板上下表面温度差异对玻璃在加热炉内平直度的影响。尤其是当玻璃的上、下表面出现较为明显的温度差异：当加热炉内玻璃的下表面温度高，玻璃的下表面膨胀就会延伸，迫使玻璃的四角向上弯曲，由于受重力的作用，只有玻璃的中间位置和陶瓷辊接触，玻璃与陶瓷辊接触位置摩擦力增加出现白雾。当加热炉内玻璃的上表面温度高，玻璃的上表面膨胀就会延伸，迫使玻璃的四角向下弯曲，同时如果玻璃板面大，玻璃的中部由于重力的作用，玻璃的四边和中部都会与陶瓷辊接触，接触位置局部受力出现白雾见图2所示。

（2）玻璃的长宽比对玻璃在加热炉内的弯曲也有很大的影响。通过日常观察，当加热炉内上下温度设置相同时，板面达到炉内加热面积60%的方形玻璃（尺寸接近1:1）出现下弯情况，而窄长条玻璃（长宽比在3:1 左右）极易出现上弯情况，小板面玻璃受到加热炉内底部陶瓷辊强大的热量，在间断生产的前几炉易出现上弯情况。掌握了玻璃尺寸与玻璃在加热炉内弯曲的规律，针对不同的玻璃做不同的参数推荐，是提前改善玻璃在加热炉内形变、改善产品质量的有效手段之一。

（3）玻璃局部受热不均导致局部变形受力，导致玻璃局部与陶瓷辊接触摩擦力增加，在接触位置出现较明显白雾。图3是同一片玻璃出炉后热红外成像下的温度分布。

加热炉内会形成相对均匀的温度场。但是依然会存在局部的温度不均，致使玻璃内部也不可能形成绝对均匀的温度。导致加热不均的因素主要有：（1）加热器的功率存在差异，加热功率大的区域温度高，加热功率小的区域温度低。（2）加热器故障不能正常加热。（3）温度传感器失灵或校准不精确。（4）温度设定不合理，炉体的边部有较多散热，温度设定应略高于中部。玻璃中间吸热多于边部，中间相对边部温度略高。在温度设定中如未考虑这些因素将导致加热不均。（5）玻璃码放不合理，由于辊道为热的不良导体，如反复使用某一区域会使得该区域温度降低，而未放玻璃的区域温度相对较高，下一批玻璃在此区域加热时温度相对较高。（6）加热炉密封不良，出现局部散热较多。强对流在加热炉内也会造成局部温度不均。

2.3传动影响因素

摩擦力分为静摩擦力、滚动摩擦、滑动摩擦，相对来说滚动摩擦的摩擦力要远低于滑动摩擦力。玻璃在陶瓷辊上传动属于滚动摩擦：玻璃与单根陶瓷辊之间接触属于滚动摩擦，然而实际在钢化炉设计和使用环节，为了保证整个加热炉传动的一致性，往往由同一电机通过皮带、活络带或者钢带带动所有的陶瓷辊传动，不同的传动皮带或钢带对传动的同步性会有影响。通过实验对比传动皮带的弹性、可缓和冲击和振动荷载，在相同设备状态下对比，皮带传动生产的玻璃产品的白雾效果和表面质量优于活络带和钢带产品。

2.4 玻璃的板面和厚度

相对来说玻璃的板面越大、厚度越大、质量越大，局部受力时受到的摩擦力也会相应地增加而导致白雾现象。

结论

钢化白雾是在钢化加热过程中玻璃与陶瓷辊的摩擦造成的，如何使摩擦力均匀且对玻璃表面质量影响最小是改善白雾状态的关键点。通过设备传动改善设备加热维护和工艺参数调整改善钢化白雾，是问题解决的关键所在。