近年来，玻璃企业为了降低玻璃熔窑耐火材料成本，在熔窑冷修中大量使用旧电熔砖，但由于在使用时没有严格要求，冷修后的熔窑又很快出现穿火、漏料、侵蚀快等问题，缩短了熔窑的使用寿命。今天我们就来详细地阐述一下在玻璃熔窑冷修中使用旧电熔砖的要求。

一、旧电熔砖的选用及加工

在《日用玻璃熔窑设计一般规定》中对玻璃熔窑各个部位使用的电熔砖类型、质量有明确要求。旧电熔砖由于经历过玻璃液侵蚀或高温火焰冲刷，不可避免地会出现被侵蚀、被烧损、炸裂等情况，在利用时必须挑选，并按要求加工。

（1）加工前准备

a 企业外购旧电熔砖在购买之前应严格检验外观和质量，并取样送国家级耐火材料质量监督检测单位出具质量检验报告，以免影响玻璃液质量或过早烧损。

b 企业自有旧电熔砖如需用在铺面、池壁等直接接触玻璃液的部位，应检验其化学成分，防止其成分影响冷修后熔窑的玻璃液。

c 加工前应将所有旧电熔砖按照 33#无缩孔、33#普通浇铸、41#无缩孔等类别分别归类，并在现场按区域堆放。

d 整理所有归类的旧电熔砖、标记序号、测量尺寸并记录。

e 熟悉熔窑电熔砖图纸，尤其是各部位电熔砖种类、组装总尺寸、单件图尺寸。

f 按照图纸设计要求选择合适的旧电熔砖加工。

g 按照图纸电熔砖尺寸选择合适直径的金刚石锯片。

h 配备专用切磨砖机。

i 配备专业测量工具。

j 准备冷却水。

（2）加工要求

a 工作面带玻璃渣、金属等杂物的部分须切除。

b 工作面被烧蚀部分必须切除。

c 工作面有鼠洞部分必须切除。

d 工作面被玻璃液侵蚀部分必须切除。

e 工作面有掉角、碎裂的部分必须切除。

f 保证组装图的总尺寸，外观质量符合表1的要求。

（3）加工后要求

a 所有加工完的旧电熔砖，在组装区域进行预排组装，并根据图纸设计要求进行修正。

b 新砖和旧砖搭配时，要仔细考虑排砖及膨胀缝留设。

c 符合要求的旧电熔砖在运往现场时要轻拿轻放，尤其是吊装过程中要采用合适的托盘和包装。

二、旧电熔砖砌筑

1、池底铺面砖

池底铺面砖应用厚75～150 mm的无缩孔熔铸锆刚玉砖配磨铺砌铺面砖，捣打料需与铺面砖晶相基本相同，且能与铺面砖结合成密闭不可分割的整体。旧铺面砖由于直接与玻璃液接触，受到金属向下钻孔和玻璃液向上钻孔双重影响，其接触玻璃液部位的矿相组成和化学成分发生改变，因此使用旧电熔砖须选择没有受到玻璃液侵蚀影响的部分。捣打料必须选择原砖粉碎，或晶相与33#无缩孔电熔砖基本相同的新购捣打料。砌筑池底铺面砖需按照以下要求操作：

（1）在AZS 50捣打料磨光的基础上铺砌AZS 06泥料，厚度5mm，用直尺刮平，铺砌面积可容纳一块铺面砖，然后立即砌筑铺面砖。AZS 06泥料不得存留在砖缝中。

（2）铺面砖的砖缝用AZS 04泥料浇注充填，流淌出的泥料要清扫干净，施工人员在操作过程中，必须保持干净，不带进任何杂质。

（3）按图纸尺寸铺砌，纵横缝子均应对齐。砖缝宽度在长度方向不大于2 mm，宽度方向不大于1 mm。池底水平度±2.5mm。

2、池壁砖

池壁宜用整块基本无缩孔熔铸锆刚玉大砖竖向排列配磨砌成。采用双层池壁时，其上层禁用倾斜浇铸的熔铸锆刚玉砖，应选用无缩孔熔铸锆刚玉砖，上下层池壁砖配磨后的接缝应不大于0.3mm，以减少玻璃液对上层池壁砖的向上钻孔侵蚀。熔窑停窑放料以后，企业应仔细察看池壁砖受损程度，如池壁砖上下侵蚀严重，下部出现向上钻孔侵蚀的“山坡”，整体厚度很薄，甚至出现断裂、漏料等情况，则必须选择整砖更换的方式（如图1)，这种方式需采用新砖，其砌筑要求按照GB50211－2004《工业窑炉砌筑工程施工及验收规范》进行。如池壁砖仅在上部0～400 mm 左右侵蚀严重，下部完好，则可以采用水平切割的方案（如图2) ，这种方式的操作条件和技术要求如下。

水平切割条件：切磨砖机采用可移动式，根据池壁砖尺寸确定金刚石圆锯片直径，主轴需能横向纵向供给。切磨砖机在窑内移动需配备轨道，保证切磨砖机的水平度，同时还配备冷却水。

水平切割技术要求：切磨砖机切掉池壁砖上部0～400 mm左右侵蚀最严重部分之后，用新无缩孔电熔砖替换，水平施工砖缝应不超过0.3 mm。更换新砖完毕后应立即用胶带封闭所有砖缝，防止杂物进入砖缝。池壁砖下部需在烤窑之前处理掉内部的玻璃渣，并保持池壁内侧光滑、均匀。

3、胸墙、小炉

熔化部胸墙、小炉宜选用玻璃相渗出量低的氧化法熔铸锆刚玉砖，墙体砖的横缝不超过0.3mm，竖缝不超过0.5mm，碹砖缝隙不超过0.3mm，同时斜碹、平碹的环与环之间要错缝，墙体砖上下层之间要错缝。胸墙较高时应将底排砖尺寸加大支撑上部，防止胸墙倒塌；前墙由于较高，需在中部设置两排尺寸较长的砖伸入保温墙体中，防止墙倒塌。使用旧电熔砖砌筑胸墙、小炉时，浇铸口面必须朝外，不能朝向火焰空间。浇铸口面需加工平整，电熔砖与高铝砖之间填充5mmAZS 06接缝料，并压实。胸墙、小炉侧墙的垂直偏差在1/1000，标高允许±2 mm。凡是硅砖与电熔砖交接处，必须用锆质耐火泥或低蠕变耐崩裂锆英石砖（T0.6＞1700℃)过渡。

- 煤气舌头碹

小炉舌头碹宜选用玻璃相渗出量低的氧化法熔铸锆刚玉砖。冷修时，企业可选用旧无缩孔电熔砖砌筑。碹砖4个面需磨平整，碹砖之间的接缝不超过0.3mm。砌筑舌头碹时，碹脚砖可采用磷酸浸渍且浸渍时间大于2h的莫来石砖，碹脚砖与碹砖接触面需用3～5mm ZrO² 65.5%火泥过渡，碹砖之间缝隙采用AZS 04捣打料灌缝，同时在整个舌头碹上铺一层AZS 50捣打料，并捣实。在舌头碹与风火墙接触处，需设置膨胀缝。蓄热室上部墙体若采用优质硅砖，必须用锆质耐火泥或低蠕变耐崩裂锆英石砖（ T0.6＞1700℃）过渡。

结语

使用旧电熔砖进行玻璃熔窑冷修是企业降低成本的有效方式，企业在使用旧电熔砖过程中应精心筛选、精细加工、严格施工。为了确保熔窑正常使用和窑龄，企业仍然应该在熔窑易受侵蚀的加料口拐角、窑坎、流液洞等关键部位使用符合《日用玻璃熔窑设计一般规定》和《平板玻璃熔窑设计的一般规定》的新电熔砖，同时在熔窑冷修后要确保烤窑质量，投产后要特别加强维护保养、科学管理，从而达到熔窑降本延龄的目的。