聚玻大课堂|《玻璃胶系列（一）--玻璃胶的分类和使用》

玻璃胶是将各种玻璃与其它基材进行粘接和密封的材料，能够在连接处形成一层可靠的密封屏障，防止水汽、灰尘等外界因素的侵入，还具备优良的粘接性、耐候性和耐化学腐蚀性能。玻璃胶常见颜色有黑色、瓷白、透明、银灰、灰、古铜等，可以根据需求选择不同颜色以适应不同的场所和装修风格。

玻璃胶主要分类

- 包装形式

分为单组份和双组份。

单组份玻璃胶只有一个组份，通常是单体或聚合体，其固化依赖于空气中的水分来产生物理性质的改变。具有良好的粘接性能和弹性，适用于各种材料的粘接和密封。

双组份玻璃胶通常分为A、B两组，通常是主剂和固化剂，两组胶浆必须混合使用才能形成固化。它的固化时间更快，具有较高的强度和耐久性，适用于需要高强度粘接的场合。

- 材料成分

目前最为常见玻璃胶有硅酮胶和聚氨酯胶（PU），它们主要存在性能特点和应用的区别。

硅酮胶主要成分包括聚二甲基硅氧烷和二氧化硅等。按照酸碱性质又进一步分为酸性胶和中性胶。它的粘接力强，拉伸强度大，具有良好的密封和耐候性，能适应较大的温度变化。主要应用于建筑、汽车、电子电器、航空航天等。

聚氨酯胶是由多元醇和多异氰酸酯经缩聚反应形成的高分子材料。其优点是粘结力强、弹性好、耐水、可塑性极强，具有优异的力学性能，在建筑、汽车等领域都有应用。

然而，由于性能、生产工艺以及市场需求等多方面因素影响，聚氨酯胶的价格较高，通常只用于高性能、高品质粘接材料的特定场景用。在一些普通场合，硅酮胶因其高性价比而更受青睐，应用更为广泛。

此外，还有一些胶类产品，如环氧树脂胶、丙烯酸胶、氟橡胶等，它们的性能和应用也存在一定的区别。

环氧树脂胶的主要成分是环氧树脂和固化剂。具有高强度、高硬度和高温度耐受性，以及优异的物理性能和耐腐蚀性能。适用于玻璃、陶瓷、金属等多种材料之间的黏合，如玻璃工艺品的制作、电子电器行业的玻璃封装。

丙烯酸胶以丙烯酸酯为主要成分，具有优良的粘接性能、耐紫外线性能、防水性能等。常用于汽车、航空航天等领域的玻璃粘接，以及家居装饰中的玻璃与塑料、金属等材料的粘接。

氟橡胶由含有氟原子的合成单体经过聚合生成的高分子弹性体，对多种化学溶剂和气体具有良好的抵抗能力，耐高温，主要用于化工、航空航天等领域的玻璃与金属、塑料等材料的粘接，如实验设备中的玻璃仪器、高温炉的观察窗、飞机窗户等。

玻璃胶使用方法

当使用玻璃胶时，建议先进行小范围的试验，以确保所选的玻璃胶与基材兼容，达到预期的粘接效果。使用过程中，务必遵循玻璃胶的正确使用方法。

打胶前，要清除接缝表面的水分、油脂、尘埃等污染物，建议使用专用的清洁剂或溶剂，并确保表面完全干燥，以提高粘接效果。

切割胶嘴时，确保切口平整且适合缝隙宽度。根据打胶缝隙的宽度将胶嘴切成比缝隙稍小的口径。

装上压胶枪，保持45°角沿缝隙压出胶料，确保胶料与基材表面紧密接触。当接缝宽度大于15毫米时，需多次反复涂胶。

使用压胶枪时，保持适当的角度和稳定的力度，不能停顿，确保胶料均匀涂抹，并避免气泡产生。

涂胶后，及时修整多余的胶料，并确保粘接表面干净无污染。

玻璃胶操作注意事项

在操作中留意关键的注意事项，也可以更好地使用玻璃胶，确保施工顺利进行。

1、注意不同产品的适用性

酸性玻璃胶黏结力强，对部分材料有一定的腐蚀性，常用于金属框架的玻璃安装、浴室瓷砖与玻璃的接缝处理等；中性玻璃胶不会腐蚀物体，在家装中使用比较多，适用大理石、金属、玻璃等多种材质，刺激性味道更小，但黏结力比较弱。

2、双组份玻璃胶

双组份玻璃胶需要按照规定的比例混合，并搅拌均匀。在浇注过程中，应注意避免产生气泡，特别是在器件结构复杂、体积大的情况下，应分次浇注。

3、储存和存放期限

玻璃胶应存放于阴凉、干燥处，环境温度在30℃以下。开封后要在短期内使用完；如未用完，胶瓶必须密封；再次使用时，应旋下瓶嘴，去除所有堵塞物或更换瓶嘴。

4、玻璃胶长时间仍未干。

如果玻璃胶使用后长时间未干，除了检查施工环境和胶浆质量外，还可以考虑增加通风或使用加热设备来加速干燥过程。但请注意，加热时应避免过度，以免损坏基材或影响粘接效果。

此外，打胶时会存在以下常见问题，可以采取相应解决方法。

如何正确使用打胶枪以防停止施胶时胶浆外流?

当使用打胶枪时，通过施加压力使“主动轴”向前推来挤出胶浆。若用薄瓶胶水，停压后瓶身收缩和惯性可能引发胶浆外泄。停止打胶时，需迅速轻按胶枪弹簧铁片以消除惯性，防止胶浆外流。

玻璃胶粘在手上、玻璃上应如何清洁？

玻璃胶粘在手上或玻璃上，尚未固化时，可以使用酒精、丙酮或二甲苯等溶剂进行清洁。对于已固化的玻璃胶，可以使用刀片轻轻刮除。

玻璃胶变黄怎么办？

当发现玻璃胶与某些材料反应导致变黄时，建议进行相溶性测试，以选择适合的玻璃胶产品。

下一期大课堂细致介绍硅酮玻璃胶的分类与主要使用场景，敬请期待~如还有想要了解的玻璃知识，欢迎留言或私信！