聚玻大课堂|《玻璃胶系列（二）--硅酮胶的分类与使用事项》

硅酮胶是一种高性能密封材料，主要由聚二甲基硅氧烷和二氧化硅组成，具有耐高温、耐候性、弹性好、拉伸强度大等特点。可在不同材料表面形成强粘合力，在建筑隐框玻璃幕墙和中空玻璃制作中至关重要。

硅酮胶的分类

硅酮胶按照酸碱性质可分为酸性胶和中性胶。

酸性硅酮胶

以有机硅聚合物为主要原料，添加酸催化剂而制成，其pH值一般低于7，具有较高的酸性特性。

特点：在潮湿或不平的表面上粘接能力强且固化时间短。但在固化时会释放刺激性气味（固化后无味），有腐蚀性，特别是对镜子、大理石等建筑材料。使用范围受限较大，且只有单组分包装。

用途：酸性硅酮胶的主要作用是提供强大的粘结力和密封性，在建筑、家装、汽车等领域得到广泛应用。用于玻璃幕墙的安装，可以确保玻璃与金属框架之间的紧密连接，提高整个幕墙的密封性和安全性。也适用于浴室、厨房等潮湿环境的玻璃安装。

中性硅酮胶

性能温和，适用范围广。包装有单、双组份之分：单组份硅酮胶适用于室外易受潮或密封要求不高的场合；双组份硅酮胶则适用于耐高温、耐腐蚀等特殊环境。

中性硅酮胶包括密封胶、耐候胶、结构胶。

共同点：主要成分都是硅酮聚合物，这是一种由硅和氧构成的聚合物，具有强大的粘附性和耐高温性能，是硅酮胶黏剂的关键成分。

不同点

密封胶

以聚二甲基硅氧烷为主要原料，辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂在真空状态下混合而成的膏状物。

特点：无腐蚀性，其耐老化、抗紫外线、臭氧性能优越。室温下与水反应固化成弹性硅橡胶，粘结性能佳，在受到外力作用时具有较好的刚性和弹性，可承载接口±25%的伸缩位移能力。

用途：主要用于确保连接处的密封性，广泛用于各类建筑、金属结构工程填缝胶及部分工业用途等。如玻璃与门窗框架之间的密封处理；玻璃与铝副框的结构粘接，以及隐框幕墙中空玻璃的二道密封。

耐候胶

主要成分是硅酮基树脂，也称有机硅胶，以硅氧键为主链的有机聚合物，还包括填料、助剂等成分。

特点：具有出色的耐候、耐热、耐腐蚀、防水防潮性能，不受紫外线影响，能在恶劣气候下长期使用。良好的弹性和伸缩性可适应材料变化，确保长久密封。

用途：主要在户外环境下长期使用。它主要用于门窗、玻璃幕墙、玻璃与金属框架之间的连接密封。以及排水系统和屋面防水等部位的密封。

结构胶

以聚硅氧烷为主要成分，具有优异的高分子材料特性。此外，还可能包含一些助剂，以提升加工性、稳定性和附着性。

特点：结构胶特性卓越，易用、耐存，无腐蚀性，表干迅速。在极端温度下仍保持柔韧，耐候性强。能强效粘合多种表面，结构支撑好，弹性伸缩佳，能适应材料变化，保持长期密封效果。

用途：主要作用是提供强大的连接力和承载力，特别适用于需要承受结构应力的场合，如玻璃幕墙的金属与玻璃间结构或非结构性粘合装配、建筑幕面板接缝、混凝土接缝填充，玻璃天桥、栈道等场所。

硅酮胶的使用注意事项

不同硅酮胶之间的性能与应用的区别，导致在实际使用过程中，操作方法与注意事项也有所区别。

酸性硅酮胶

酸性硅酮胶通常2小时左右表面就能干燥，24小时可以彻底固化。为避免影响性能，接缝处的移动（如因温度、风压、结构变形等引起的位移）大于接缝宽度的25%时不适合用酸性硅酮胶；基材表面温度低于4℃或高于40℃时不宜使用酸性硅酮胶。

在固化过程中会释放出刺激性气体，对人的眼睛和呼吸道有刺激性作用。所以使用时，应在通风良好的环境中佩戴适当的防护装备，避免进入眼睛与皮肤接触。如发生意外接触，应立即采取应急处理措施并就医。而完全固化后的酸性玻璃胶会变得安全。

硅酮密封胶和硅酮耐候胶

密封胶的表面固化时间在几分钟到半小时之间，耐候胶的表干时间需要三小时左右，它们完全固化的时间至少需要24小时，有时受湿度、温度和厚度的影响，固化时间会延长。使用时，基材的温度需要在5～40℃。此外由于结构强度不足，密封胶和耐候胶不适用于结构性玻璃装配。为保证性能最佳，避免在过于潮湿或容易结霜的表面使用，也不能在完全密封的环境中进行固化，以免造成玻璃胶的粘结问题。

在家具和木地板的安装中，如缝隙过大，建议先使用密封胶进行初步的密封和填充，然后再使用中性硅酮耐候胶进行加强和保护。对于幕墙单元件施工，建议打完胶后至少要养护7天，施工标准要求是要养护21天。

硅酮结构胶

硅酮结构胶的固化时间因不同品牌、不同型号而异，一般在12小时到24小时之间。在温度低、湿度高的环境下，固化时间可能会更长。硅酮结构胶的适用基材表面温度一般在5～40℃范围内。

注胶前进行的测试

作为幕墙的主要材料，结构胶连接着玻璃与玻璃、玻璃与铝材，要承受风力、地震作用、自重和温度变化，因此对胶的力学性能有较高的要求。在注胶前必须进行剥离试验、蝴蝶试验、拉断试验。

剥离试验通过切割结构胶胶层并尝试将胶与基材分开，向大于 90°的反方向拉，如果胶在分离时自身断裂（内聚破坏），则代表合格；若胶与基材之间分离（脱胶），则代表结构胶不合格。

蝴蝶试验用于检查双组份结构胶是否已经充分且均匀混合，在A4白纸上涂抹混合后的结构胶并折叠纸张，然后打开检查纸张上是否出现白色条纹。未出现白色条纹则表示混合均匀。

拉断试验能分析硅酮结构胶固化过程的变化，以便调整配合比。试验中，将小棍浸入密封胶中并计时，每5分钟拉出，观察是否突然断裂。持续至出现突然断裂，并记录相关数据，以确保结构胶的质量安全。

下一期大课堂将介绍另一种名为聚氨酯胶的玻璃胶，敬请期待~