“玻璃之王”——石英玻璃（上）

石英玻璃是由二氧化硅单一组分构成的特种工业技术玻璃，具有普通玻璃无可比拟的一系列优异性质，被新材料领域专家誉为“玻璃之王”，是现代信息产业、光学、光伏、半导体等国家战略性新兴产业和航空航天等国防领域的重要基础性材料。

- 石英玻璃概述

石英玻璃是一种由高纯度天然石英（如水晶、石英砂）熔融而成的非晶态材料，其主要成分为二氧化硅（SiO₂）。该材料以其极小的线膨胀系数（仅为普通玻璃的1/10~1/20）而著称，赋予了其卓越的抗热震性，能够在极端温度条件下保持稳定，常用温度为1100℃~1200℃，短期可承受高达1400℃的高温。石英玻璃主要用于高端实验室设备、特殊高纯度产品的提炼装置，以及需要优异光学性能的领域。

二、石英玻璃的结构特点

石英玻璃是由单一的二氧化硅（SiO₂）成分构成的非晶态材料，由紧密排列的二氧化硅四面体结构单元通过共享氧原子形成连续的三维网络。由于石英玻璃是非晶态的，因此其微观结构并不像晶体那样具有长程有序性，而是呈现出一种短程有序、长程无序的状态。加之Si-O化学键能较强且稳定，这种非晶态结构使得石英玻璃具有许多独特的物理和化学性质，如优异的光谱透过性、极低的热膨胀系数和电导率，以及出色的耐辐照性和在极端条件下的长寿命等，这些特点共同构成了石英玻璃在众多领域不可替代的应用价值。

三、石英玻璃的分类

- 按照外观分类：石英玻璃可分成透明和不透明两大类。

- 按纯度分类：可分为高纯、普通和掺杂三类。

- 普通石英玻璃：通常指的是纯度较低、含有一定量杂质的石英玻璃。

- 高纯石英玻璃：指的是纯度极高的石英玻璃，其中杂质的含量极低，通常用于需要高纯度的应用场合。

- 掺杂石英玻璃：指的是在制备过程中加入了特定添加剂（如氟化物、金属氧化物等）以改变其某些性能（如折射率、热膨胀系数等）的石英玻璃。

3.按照产品形状分类：可分为管材、棒材、板材、坩埚、钟罩和灯工制成品以及石英玻璃纤维石英棉等。每种类型都有其独特的特性和应用领域。

4.按照特殊功能分类：有低膨胀石英玻璃、耐辐照石英玻璃、透紫外或透红外石英玻璃、滤紫外石英玻璃等。

5.按照制备方法分类：石英玻璃可分成天然石英玻璃和合成石英玻璃。天然石英玻璃是用天然水晶或硅石作原料经高温熔制而成的，合成石英玻璃则使用无机或有机含硅的液体化合物(如四氯化硅)经火焰水解合成工艺制成。由于合成石英玻璃比用天然原料制成的石英玻璃纯度高，品质好，因此又被称为高纯石英玻璃，天然石英玻璃又被称为普通石英玻璃。

下期我们来了解一下石英玻璃具体的性能特点，感谢大家的点赞和分享，也欢迎大家关注“聚玻涨知识”栏目，与我们一起探索更多有关玻璃的历史和知识，我是小雨，我们下期再见

“玻璃之王”——石英玻璃（下）

石英玻璃，作为一种独特的高性能材料，凭借其卓越的物理、化学及光学特性，在众多高科技领域中扮演着不可或缺的角色。其独特的晶体结构和化学成分赋予了它一系列令人瞩目的性能特点，接下来我们将深入解析石英玻璃的性能特点，探索其在现代科技中的广泛应用与无限潜力。

1.优异的光学性能

与普通玻璃相比，高纯石英玻璃具有从远紫外（160nm）到远红外（5μm）极宽光谱内的良好透过性，优异的光谱透过性和光学均匀性使得石英玻璃广泛应用于半导体光刻和精密光学器件领域。

此外，石英玻璃具有良好的耐辐照性能，耐辐照石英玻璃已经广泛用作“神舟”系列宇宙飞船的窗口材料，“天宫”系列空间实验室关键部件的防护罩等。

2.机械强度高

石英玻璃和普通玻璃类似，属于脆硬材料。但石英玻璃的硬度大，莫氏硬度可达七级，因此具有较高的机械强度，这使得它在需要承受一定机械应力的场合下也能保持稳定的性能。

3.电绝缘性能好

石英玻璃是优良的电绝缘材料。其电阻率极高，常温下石英玻璃的电阻率高达1.8×1019Ω∙cm（欧姆·厘米），能够承受高电压而不发生击穿或漏电现象。其电阻率随着温度升高略有下降，不透明石英玻璃的电阻率低于透明石英玻璃。这使得它在电子工业中有广泛应用，如制造高压电器元件、电子管等。

4.热学性能

由于石英玻璃内部几乎全部为较强的Si-O键作用，它的软化温度非常高，长期工作温度可达1000℃。另外石英玻璃的热膨胀系数是常见工业玻璃之中最低的，其线膨胀系数可达5×10^-7/℃，这意味着它在温度变化时尺寸稳定性好，抗热震性强，经过特殊处理的石英玻璃甚至可以达到零膨胀。（抗热震性，即在短时间内反复经历极大的温差也不会开裂。不用念）

高纯的石英玻璃可以应用在半导体行业的芯片制造、光纤制造的辅材、工业高温炉的观察窗、大功率电光源以及航天飞机表面充当隔热层等。极低的热膨胀系数还使得石英玻璃可以应用于精密仪器、大型天文望远镜的镜头材料等。

5.化学稳定性

石英玻璃具有高度的化学稳定性，能够在多种化学环境中保持其性能和完整性。

不同于其他的商业玻璃，石英玻璃对水有着极高的化学稳定性，因此可以应用在对水的纯度要求极高的水蒸馏器中。

同时具有优良的耐酸性和耐盐性，除氢氟酸、磷酸和碱性盐溶液外，石英玻璃在常温下以及高温下都能耐受各种物质的侵蚀。

除此之外，石英玻璃和大多数氧化物、金属、非金属以及气体等在常规温度下都不反应。极高的纯度和良好的化学稳定性使得石英玻璃可以应用在半导体制造业等对生产条件要求较高的环境中。

6.可加工性好

尽管石英玻璃是脆性材料，但通过适当的加工工艺（如切割、研磨、抛光等），可以将其加工成各种形状和尺寸的产品。这使得石英玻璃在制造复杂形状和结构的产品时具有较大的灵活性。

下期我们将为大家介绍石英玻璃的制作工艺，感谢大家的点赞和分享，也欢迎大家关注“聚玻涨知识”栏目，与我们一起探索更多有关玻璃的历史和知识，我是小雨，我们下期再见

“玻璃之王”——石英玻璃的制作工艺（上）

原料准备、石英玻璃的制作工艺是一个复杂且精细的过程，主要包括原料准备、熔制、成型、热处理和后处理等多个关键步骤。

一、原料准备

原料选择：选用高纯度的石英砂、纯碱、石灰石、长石等作为主要原料。

原料预处理：将块状原料粉碎，使潮湿原料干燥，并进行除铁处理，以保证玻璃的质量。原料的预处理是确保熔制过程中玻璃液均匀、无杂质的重要步骤。

二、熔制

配合料制备：按照设计好的料方单，将各种原料称量后混合均匀，形成配合料。

高温熔制：将配合料放入熔窑内，通过火焰加热或电流加热（电熔窑）的方式进行高温熔制。熔制温度大多在1550~1600℃之间，以确保原料充分熔化并形成均匀的玻璃液。

熔制过程控制：在熔制过程中，需要控制熔窑内的温度、气氛和熔制时间等参数，以确保玻璃液的质量和均匀性。同时，还需要定期搅拌玻璃液，以促进原料的均匀混合和气泡的排出。

三、成型

成型方法：将熔制好的玻璃液通过吹制、压制、拉制等成型方法转变为具有固定形状的固体制品。这些成型方法可以根据产品的不同需求进行选择。

成型温度控制：在成型过程中，需要控制玻璃液的温度和冷却速度，以确保玻璃制品的尺寸精度和表面质量。

四、热处理

退火：为了消除或减少玻璃中的热应力，提高玻璃制品的强度和热稳定性，需要对成型后的玻璃制品进行退火处理。

其他热处理：根据产品的不同需求，还可能需要进行淬火、钢化等热处理工艺，以提高产品的性能和使用寿命。

五、后处理

切割、研磨、抛光：根据需要对退火后的玻璃制品进行切割、研磨和抛光等后处理，以获得精确的尺寸和光滑的表面。这些后处理工艺可以提高产品的外观质量和使用性能。

检验与包装：对最终产品进行严格的检验，确保其符合质量要求。然后对产品进行清洗和包装，以便储存和运输。

此外，石英玻璃的制作工艺还包括一些特殊的加工方法，如冷加工（切片、开槽、打孔、研磨、抛光等）和热加工（吹、拉、接、焊等手工操作）等。这些加工方法可以根据产品的不同需求进行选择和应用。

总的来说，石英玻璃的制作工艺是一个复杂而精细的过程，需要严格控制各个环节的工艺参数和质量标准，以确保最终产品的性能和质量。

“玻璃之王”——石英玻璃的制作工艺（下）

石英玻璃的制备方法可以分为两大类。第一类是以天然石英晶体或硅石为原料进行熔制得到，称为天然石英玻璃。根据热源和工艺的不同可以将第一类方法细分为电熔法，气炼法，等离子体熔制法等。第二类是以含硅化合物（包括卤化硅，氢化硅及有机硅等）为原料通过化学反应合成得到，称为合成石英玻璃，根据反应原理的不同可分为：等离子体化学气相沉积法（PCVD）、火焰水解沉积法（FHD）、溶胶-凝胶法。

一、天然石英玻璃的制备方法

电熔法：

原理：通过电加热将坩埚内的粉末状石英原料进行熔化，随后经过快速冷却的玻璃化过程形成石英玻璃。

特点：出品率高且经济，是国内最为普遍的工艺方法。其成品率除了取决于工艺，更大程度上跟原材料有关。

采用电熔法制备的石英玻璃，其品质主要取决于原料的纯度。石英原料中的金属杂质通常很难去除，因此电熔石英玻璃中的金属杂质一般含量较高且难以控制。通过烘干可以有效去除石英粉料中的水分，因此采用电熔法可以制备出羟基含量较低的石英玻璃。

气炼法：

原理：使用氢氧焰等高温热源对石英原料进行熔制。

特点：能减少杂质含量，但成品的羟基含量可能过高。

等离子体熔制法：

原理：利用等离子体的高温特性对石英原料进行熔制。

特点：能同时解决杂质和羟基含量问题，但成本较高，实现大量产业化较为困难。

- 合成石英玻璃的制备方法

合成石英玻璃的制备方法，根据反应原理的不同可分为：等离子体化学气相沉积法（PCVD）、火焰水解沉积法（FHD）、溶胶-凝胶法。

等离子体化学气相沉积法（PCVD）：

采用高纯SiCl4为原料，以高频等离子体火焰代替氢氧火焰气相合成石英玻璃。

PCVD工艺制备的石英玻璃具有优良的紫外-红外光谱透过性能、稳定的折射率和高结构均匀性等特性，被广泛用作各类光学透镜、高稳定性惯导器件基材等。

火焰水解沉积法（FHD）又可以分成化学气相沉积法（CVD）和两步CVD法

化学气相沉积法（CVD）：

原理：气相含硅化合物（如SiCl4、SiH4等）在氢氧火焰中高温水解或氧化生成SiO2微粒，并逐层沉积在基体上形成透明石英玻璃。

特点：该工艺可以实现快速沉积，提高生产效率。由于原料选择高纯度含硅化合物，并且反应过程中避免了金属杂质的引入，因此可以制备出高纯度的石英玻璃，其光学均匀性较好。可实现大尺寸合成石英玻璃的生产，以及制备出具有特定性能和用途的石英玻璃。

两步CVD法，即“两步法”气相沉积法，该方法可分为两步，第一步是在较低的温度下进行水解反应，此时生成的SiO₂颗粒呈烟灰状，SiO₂颗粒沉积在基板上首先得到SiO₂疏松体，该疏松体是一种多孔结构的无定形SiO₂。第二步将制得的SiO₂疏松体转移到高温加热炉内进行脱羟，然后经过烧结和冷却过程最终制得石英玻璃。

采用两步化学气相沉积法（CVD）制备高纯石英玻璃是国内近年来着力发展的新技术，其优势在于可以生产出低羟基或羟基含量可控的石英玻璃，从本质上避免了金属杂质的引入，因此具有广阔的发展前景。但两步CVD法目前仍面临着一系列技术挑战，主要表现在制备工艺不成熟、对制备过程中的关键科学问题认识不足等，限制了其成为工业中制备石英玻璃的主流技术。此外，石英玻璃制备工业还存在着玻璃气泡缺陷以及产品热改型过程难以控制等难题，造成石英玻璃的质量无法得到有效保障。

溶胶-凝胶法：

原理：含硅化合物在水介质中发生水解反应，形成溶胶，再经过凝胶化、干燥和烧结等步骤制得石英玻璃。

特点：能够制备出高纯度的石英玻璃块体，但坯体易开裂，且有机原料引入的残余碳可能导致玻璃在熔制过程中产生黑斑和气泡，反应时间较长，不利于工业化规模生产。

三、其他加工方法

除了上述制备方法外，石英玻璃产品的改型主要采用热改型法，即通过加热石英玻璃使其软化，然后根据实际需要对其形状进行改变。此外，石英玻璃的加工还包括切割、研磨、抛光等工艺步骤，以制备出符合要求的制品。

综上所述，石英玻璃的制备方法多种多样，各有优缺点和适用范围。在实际生产中，应根据具体需求和条件选择合适的制备方法。

石英玻璃因其优异的物理化学性能，在众多领域都有着广泛应用，下期让我们具体来了解一下。感谢大家的点赞和分享，也欢迎大家关注“聚玻涨知识”栏目，与我们一起探索更多有关玻璃的历史和知识，我是小雨，我们下期再见

“玻璃之王”——石英玻璃的应用领域

石英玻璃凭借其优异的物理化学性能，在多个领域有着广泛的应用。

1. 半导体行业

石英玻璃是半导体产业不可或缺的材料，广泛应用于单晶硅制造和晶圆制造过程。在清洗、氧化、光刻、刻蚀、扩散等环节中，各类石英部件和仪器是必需的。

应用产品：包括炉管、舟架、槽、环、法兰、钟罩等石英玻璃制品，这些产品由石英玻璃材料经过机器加工或热加工制成，供应给半导体设备厂商。

市场占比：半导体领域是石英玻璃下游市场中占比最大的应用领域，据相关数据，半导体石英玻璃制品占石英玻璃制品市场的68%。

2. 光纤通信行业

石英玻璃是光纤制造的主要原材料，光纤预制棒中95%以上的组分为高纯度的石英玻璃。

应用产品：在光纤制棒和拉丝等光纤生产过程中，需要消耗大量的石英玻璃材料，如把持棒、石英罩杯等。

行业影响：随着5G、千兆光网等新型信息基础设施建设的加速，光纤光缆需求持续增加，进而推动石英玻璃行业的发展。

3. 光学领域

高端材料：合成石英玻璃材料用作高端光学领域的透镜、棱镜，以及TFT-LCD高清显示器和IC用光掩膜基板材料。

应用产品：制造摄谱仪、红外照相机等光学仪器中的关键性元件，满足185-3500mμ波段范围内任意透光波段的需求。

4. 航空航天领域

功能材料：石英玻璃纤维由于具有强度高、介电常数和介电损耗小、耐高温、耐腐蚀、可设计性能好等一系列特点，是航空航天领域不可或缺的材料。

应用产品：用于宇宙飞船和航天飞机的核心元件，如耐辐照的石英玻璃盖片，为太阳能电池能源系统提供有效保护；石英玻璃纤维隔热性能优良，也被广泛用于机载天线罩用复合材料中。

5. 其他领域

光伏行业：石英玻璃制品在光伏领域生产加工环节中作为硬性耗材使用。

电光源行业：石英玻璃电光源产品在家居、医疗、交通、娱乐等行业应用广泛，如汽车照明用的氙灯、卫生消毒用的紫外线杀菌灯等。

此外石英玻璃还用于化工、冶金、电工、科研等方面。

在化工方面，可做高温耐酸性气体的燃烧、冷却和通风装置。

贮存装置：蒸馏水、盐酸、硝酸、硫酸等的制备和其它物理化学实验用品。

在高温作业方面，可做电炉炉芯管，气体燃烧辐射体。

在光学方面，石英玻璃和石英玻璃棉可作火箭的喷咀，宇宙飞船防热罩和观察窗等。

随着现代科学技术的发展，石英玻璃在各个领域方面得到更加广泛的应用，石英玻璃材料及制品行业也迎来了更大的发展空间和机遇。

感谢大家的点赞和分享，也欢迎大家关注“聚玻涨知识”栏目，与我们一起探索更多有关玻璃的历史和知识，我是小雨，我们下个系列再见