超薄浮法玻璃挫伤缺陷成因探讨及预防控制

随着科学技术的进步，工业智能化的发展与创新，以及人们日常生活水平的不断提高，对超薄浮法玻璃质量和性能提出了更高的要求，通常需要严格按照国标GB/T 20314—2017《液晶显示器用薄浮法玻璃》的标准执行。然而在实际生产中，受复杂的工艺设备等诸多因素的影响，玻璃质量波动在所难免，比如表面挫伤问题等。

挫伤类别

超薄玻璃生产中的挫伤缺陷可分为硬挫伤和软挫伤两类，其中硬挫伤的外观形态有两种，一是呈蝴蝶状挫伤，个别边部有裂纹；二是线状挫伤。硬挫伤主要发生在A区以后，温度通常低于550℃；软挫伤多发生在A区前半段，包括3根过渡辊。温度通常大于550℃，一般为玻璃板下表面粘结物擦伤所致。

挫伤成因

通过对挫伤缺陷持续长时间的跟踪，生产实践中摸索查找原因，发现蝴蝶形状的挫伤是由玻璃板下表面与玻璃渣摩擦引起的，挫伤外观颜色呈发亮状态；而直线形状的挫伤，一般则由辊子引起。下面就玻璃渣挫伤、轮子挫伤粘结物擦伤的形成原因作简单地分析介绍。

2.1玻璃渣挫伤

超薄玻璃生产线建设成本相对较高，个别企业会将退火窑从C区到F区混道全部采用FF800或者石棉棍。生产中偶尔炸板产生的玻璃渣扎进或者粘附在FF800或石棉混上或者胶圈混上，就会在板下形成发亮的蝶形挫伤。刮风、打扫卫生等产生的粉尘也会形成小的挫伤。

2.2辊子挫伤

辊子引起的挫伤原因比较多。首先，辊子速比不匹配易形成挫伤。目前的超薄线退火窑一般采用多级主传动，主传动速比需要根据实际情况微调。有的挫伤是冷端速度比不匹配造成的，有的则是退火窑每级速比不匹配造成的。

通过现场挫伤跟踪、问题分析、检测与测试，普遍认为，挫伤产生的主要原因是由于辊子表面脏易聚集锡化物。锡槽出口容易产生锡灰，又会被玻璃板带到过渡辊及退火窑辊上，当玻璃板通过上述辊子时，由于速比不匹配，玻璃板接触辊子表面较硬脏污而导致。虽然退火窑A区轮道的周长也是960mm，但大家仍然断定挫伤集中产生在过渡辊1#、2#和3#上。原因是锡槽受到各种原因的污染因素较多，出口处往往产生锡灰，即便每天清理出口，也难以保障出口彻底清洁。

引头子时，因锡槽槽内及玻璃板温度偏高，玻璃板爬上1#、2#和3#过渡辊后，锡灰即粘结在辊子表面，与SO₂形成硫化锡，因而会对玻璃板表面造成破坏，形成挫伤。

2.3粘结物擦伤

在锡槽密封不好，或者引头子等多种因素情况下：锡槽受氧气等污染，锡灰较多时，玻璃遇到锡的化合物极易粘结在热态的玻璃下表面，即造成玻璃板擦伤，也就是人们所说的软挫伤。

措施与对策

3.1玻璃碴挫伤解决措施

通过长期的生产与实践，针对该类挫伤一般采取的有效措施是：清理敞开区的石棉辊，C区通入SO₂会减少部分该类挫伤产生。最好的彻底的解决办法是将石棉辊全部更换为镀陶辊或者全陶辊。

一般在退火窑F区以后建“洁净厂房”，减少因刮风或现场打扫卫生产生的粉尘形成的挫伤。此外，优化退火工艺制度，尽最大限度地减少或者避免炸板是避免挫伤的终极策略。

冷端胶圈定期清理清洁，减少胶圈上玻璃粉和屑，可以起到减少挫伤的效果。

3.2辊子挫伤解决措施

针对辊子速比不匹配产生的挫伤，根据对应环节速比匹配情况，遵循循序渐进，少量多次的原则，逐步调整解决。对于辊道污染导致的挫伤，建议采取将渣箱与退火窑出口上部的挡板密封，两侧挡板打开，提高渣箱温度，利于过渡辊上脏物脱落。同时退火窑板下温度相应提高，板下压应力增大。过渡辊下三道石墨擦辊装置投入使用，过渡辊上聚集的脏物能够及时清理并能够较好地密封渣箱下部。过渡辊台三道挡帘更换为新挡帘，改善渣箱密封状况。

3.3软挫伤解决措施

为了减少粘结物所致软挫伤，首先加强锡槽密封，加强放散引流，确保锡槽不被或者减少锡槽中锡液的污染，杜绝锡灰的形成。其次，定期清理锡槽水包和拉边机等槽内设施，及时清理出口锡灰等措施。以及保持较低的最佳的锡槽出口温度，有利于三角区变大，可以有效减少软挫伤几率和数量，对提高玻璃质量有较好的促进作用。