单银、双银、三银Low-E中空玻璃特点

Low-E玻璃又称低辐射玻璃，是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。Low-E膜的主要功能层是银层，银是自然界中辐射率最低的物质之一。在玻璃表面上镀纳米级别的银层，可以使玻璃的辐射率从0.84降低至0.02~0.12，从而将太阳光过滤成冷光源。其镀膜层具有对可见光高透过、对中远红外线高反射的特性，既能满足自然采光要求，又能保证舒适的室内温度。

一般的Low-E玻璃只含有一层纯银层，即所谓的单银Low-E玻璃。双银玻璃的膜层总数达9~11层，其中含有两层纯银层。三银Low-E玻璃共13~16层膜，其中包含三层纯银层。三种玻璃的热传导系数分别为：单银6+12A+6 Low-E中空玻璃的热传导系数约为1.8，双银6+12A+6 Low-E中空玻璃的热传导系数约为1.4，三银6+12A+6 Low-E中空玻璃的热传导系数约为1.1。

与单银Low-E中空玻璃相比，虽然双银、三银Low-E中空玻璃的加工工艺要求更高，但其节能性大大优于单银Low-E中空玻璃。它们也有共同的特点：

一、隔音效果明显：中空玻璃具有很好的隔音性能，普通中空玻璃可以降低噪音30分贝以上。

二、节能性能优越：能有效降低热传导系数（U值），从而大量降低室内外的温差传热，达到显著的节能效果。